## AFA SP

Serviço Pesado (Transparente com Espiral Rígida Laranja)

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da Linha AFA SP são recomendadas para serviços pesados de sucção e descarga, tais como mineração (garimpo ou cascalho), líquidos pastosos, produtos químicos, irrigação agrícola, drenagem, dragagem, construção, indústrias, limpa fossa, boca de lobo, etc.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rigido.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 2 | 50,0 | 59,4 | 25 | • | 1,040 | - | 340 | 0,15 |
| 2 | 50,0 | 59,4 | 50 | • | 1,040 | - | 340 | 0,30 |
| 2 1/2 | 62,5 | 73,5 | 25 | • | 1,520 | - | 340 | 0,21 |
| 2 1/2 | 62,5 | 73,5 | 50 | • | 1,520 | - | 340 | 0,42 |
| 3 | 74,5 | 86,0 | 25 | • | 1,890 | - | 280 | 0,245 |
| 3 | 74,5 | 86,0 | 50 | • | 1,890 | - | 280 | 0,49 |
| 4 | 101,2 | 116,0 | 25 | • | 2,800 | - | 260 | 0,69 |
| 4 | 101,2 | 116,0 | 50 | • | 2,800 | - | 260 | 1,38 |
| 5 | 127,0 | 141,8 | 15 | • | 3,790 | - | 170 | 0,504 |
| 5 | 127,0 | 141,8 | 30 | • | 3,790 | - | 170 | 1,008 |
| 6 | 150,5 | 165,0 | 15 | • | 4,780 | - | 170 | 0,590 |
| 6 | 150,5 | 165,0 | 30 | • | 4,780 | - | 170 | 1,180 |
| 8 | 204,0 | 224,0 | 15 | • | 8,660 | - | 140 | 0,843 |
| 8 | 204,0 | 224,0 | 30 | • | 8,660 | - | 140 | 1,687 |

## AFA Val

Vácuo-ar Leve (Cinza Claro)

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha AFA VAL são recomendadas para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios, coifas de exaustão, etc.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1 | 25,0 | 31,5 | 25 | • | 0,180 | - | - | 0,047 |
| 1 | 25,0 | 31,5 | 50 | • | 0,180 | - | - | 0,094 |
| 1 1/4 | 31,5 | 38,5 | 25 | • | 0,225 | - | - | 0,076 |
| 1 1/4 | 31,5 | 38,5 | 50 | • | 0,225 | - | - | 0,153 |
| 1 1/2 | 38,0 | 45,5 | 25 | • | 0,324 | - | - | 0,093 |
| 1 1/2 | 38,0 | 45,5 | 50 | • | 0,324 | - | - | 0,186 |
| 1 3/4 | 44,5 | 52,2 | 25 | • | 0,396 | - | - | 0,105 |
| 1 3/4 | 44,5 | 52,5 | 50 | • | 0,396 | - | - | 0,211 |
| 2 | 50,0 | 59,4 | 25 | • | 0,468 | - | - | 0,15 |
| 2 | 50,0 | 59,4 | 50 | • | 0,468 | - | - | 0,3 |
| 2 1/2 | 62,5 | 72 | 25 | • | 0,567 | - | - | 0,207 |
| 2 1/2 | 62,5 | 72 | 50 | • | 0,567 | - | - | 0,414 |
| 2 3/4 | 70,0 | 80,0 | 25 | • | 0,640 | - | - | 0,230 |
| 2 3/4 | 70,0 | 80,0 | 50 | • | 0,640 | - | - | 0,460 |
| 3 | 75,0 | 85 | 25 | • | 0,715 | - | - | 0,306 |
| 3 | 75,0 | 85. | 50 | • | 0,715 | - | - | 0,612 |
| 4 | 101,2 | 113,0 | 25 | • | 0,950 | - | - | 0,553 |
| 4 | 101,2 | 113,0 | 50 | • | 0,950 | - | - | 1,107 |
| 5 | 127,0 | 140,0 | 15 | • | 1,150 | - | - | 0,606 |
| 5 | 127,0 | 140,0 | 30 | • | 1,150 | - | - | 1,213 |
| 6 | 149,0 | 163,5 | 15 | • | 1,380 | - | - | 0,711 |
| 6 | 149,0 | 163,5 | 30 | • | 1,380 | - | - | 1,422 |
| 8 | 204,0 | 219,5 | 15 | • | 1,830 | - | - | 1,32 |
| 8 | 204,0 | 219,5 | 30 | • | 1,830 | - | - | 2,64 |

-----------------------------------------------------------------------

AFA Vap

Vácuo-ar Pesado (Azul Metálico)

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha AFA VAP são recomendadas para utilização em exaustores, condutores de ar e sucção de particulados mais pesados (abrasivos).

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com uma camada de PVC flexível sobre uma estrutura de PVC rígido.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1 | 25,0 | 31,4 | 25 | • | 0,160 | - | - | 0,0456 |
| 1 | 25,0 | 31,4 | 50 | • | 0,160 | - | - | 0,0912 |
| 1 1/4 | 31,5 | 38,2 | 25 | • | 0,240 | - | - | 0,0770 |
| 1 1/4 | 31,5 | 38,2 | 50 | • | 0,240 | - | - | 0,1539 |
| 1 1/2 | 38,0 | 45,3 | 25 | • | 0,330 | - | - | 0,0932 |
| 1 1/2 | 38,0 | 45,3 | 50 | • | 0,330 | - | - | 0,1863 |
| 2 | 50,0 | 58,0 | 25 | • | 0,440 | - | - | 0,1410 |
| 2 | 50,0 | 58,0 | 50 | • | 0,440 | - | - | 0,2819 |
| 2 1/2 | 62,5 | 72,5 | 25 | • | 0,640 | - | - | 0,2074 |
| 2 1/2 | 62,5 | 72,5 | 50 | • | 0,640 | - | - | 0,4148 |
| 3 | 75,0 | 85,8 | 25 | • | 0,760 | - | - | 0,3335 |
| 3 | 75,0 | 85,8 | 50 | • | 0,760 | - | - | 0,667 |
| 4 | 101,2 | 112,2 | 25 | • | 1,040 | - | - | 0,4312 |
| 4 | 101,2 | 112,2 | 50 | • | 1,040 | - | - | 0,8624 |
| 5 | 127,0 | 138,4 | 15 | • | 1,550 | - | - | 0,5375 |
| 5 | 127,0 | 138,4 | 30 | • | 1,550 | - | - | 1,075 |
| 6 | 149,0 | 166,4 | 15 | • | 2,000 | - | - | 0,7066 |
| 6 | 149,0 | 166,4 | 30 | • | 2,000 | - | - | 1,4132 |
| 8 | 204,0 | 218,2 | 15 | • | 2,100 | - | - | 1,32 |
| 8 | 204,0 | 218,2 | 30 | • | 2,100 | - | - | 2,64 |

## Amazon

Mangueira Trançada de TPE (Elastômero Termoplástico) para Ar e Água

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Amazon são recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São ideais para serviços pesados nas indústrias, mineradoras, agricultura, estaleiros, fundições e postos de serviço. Possuem excelente flexibilidade e, ao mesmo tempo, são difíceis de dobrar. Alta resistência às partículas de óleo das linhas de ar comprimido. A superfície externa é lisa, evitando o acúmulo de pó e sujeira. Ótima adesão entre as camadas. Grande resistência à abrasão, aos raios ultravioleta e às intempéries.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -10ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 3/16 | 4,7 | 10,7 | 100 | • | 0,099 | 500 | 1.500 | 0,019 |
| 1/4 | 6,3 | 11,9 | 100 | • | 0,113 | 430 | 1.300 | 0,040 |
| 5/16 | 7,9 | 13,9 | 100 | • | 0,145 | 430 | 1.300 | 0,027 |
| 3/8 | 9,5 | 15,9 | 100 | • | 0,179 | 430 | 1.300 | 0,046 |
| 1/2 | 12,7 | 19,5 | 50 | • | 0,241 | 430 | 1.300 | 0,032 |
| 5/8 | 15,9 | 23,3 | 50 | • | 0,319 | 350 | 1.095 | 0,053 |
| 3/4 | 19,1 | 27,1 | 50 | • | 0,406 | 380 | 1.140 | 0,063 |
| 1 | 25,4 | 34,4 | 50 | • | 0,592 | 200 | 600 | 0,093 |
| 1 1/4 | 31,8 | 40,8 | 50 | • | 0,718 | 200 | 600 | 0,2044 |
| 1 1/2 | 38,1 | 47,1 | 50 | • | 0,843 | 200 | 600 | 0,2669 |
| 2 | 50,8 | 60,8 | 50 | • | 1,227 | 100 | 300 | 0,5123 |

## Frigo Clean

Mangueira Trançada de TPE(Elastômero Termoplástico) para Limpeza

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Frigo Clean são Atoxicas e recomendadas para transporte de água e outros fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São ideais para limpeza de frigoríficos, setores de produção e locais em que são manuseados alimentos. Possuem alta resistência aos detergentes utilizados pelos frigoríficos. Não transfere gosto e nem cheiro. A superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando acúmulo de sujeira. Grande resistência à abrasão, aos raios ultravioleta, às intempéries e a gorduras vegetais e animais.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -10ºC e 120ºC

###### Características Técnicas

Fabricada com cinco camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, camada de TPE de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE na cor branca com tarja azul.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1/2 | 13,0 | 13,9 | 50 |  | 0,322 | 300 | 1.200 | 0,054 |
| 3/4 | 19,0 | 29,0 | 50 |  | 0,490 | 300 | 1.200 | 0,084 |
| 1 | 25,4 | 38,0 | 50 |  | 0,816 | 300 | 1.000 | 0,143 |

## High Tech

Mangueira TPE-U (Poliuretano Termoplástico) para Sucção.

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha High Tech são recomendadas para sopro e sucção de poeiras abrasivas, fumos e vapores sob condições severas de aplicação e de abrasão. São fabricadas em poliuretano termoplástico (TPE-U), material transparente que permite a visualização do produto transportado e com durabilidade cinco vezes maior que a dos plásticos comuns. Possuem também excelente resistências à abrasão, às intempéries e aos raios ultravioleta. A espiral de aço proporciona uma incrível flexibilidade, facilitando o manuseio e a conexão a terminais. Não transfere cheiro e nem gosto para os fluidos transportados.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -40ºC e 90ºC

###### Características Técnicas

São fabricadas com uma camada de poliuretano termoplástico (TPE-U) sobre uma estrutura espiral em aço cobreado.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1 1/2 | 40,0 | 0,40 - 1,8 | 20 | • | 0,200 | - | - | 0,077 |
| 2 | 51,0 | 0,40 - 1,8 | 20 | • | 0,250 | - | - | 0,108 |
| 2 1/2 | 63,0 | 0,40 - 1,8 | 20 | • | 0,310 | - | - | 0,150 |
| 3 | 76,0 | 0,45 - 2,3 | 20 | • | 0,510 | - | - | 0,230 |
| 4 | 102,0 | 0,55 - 2,5 | 15 | • | 0,650 | - | - | 0,290 |
| 5 | 127,0 | 0,65 - 2,9 | 15 | • | 0,850 | - | - | 0,405 |
| 6 | 152,0 | 0,65 - 2,9 | 15 | • | 1,040 | - | - | 0,550 |
| 8 | 203,0 | 0,65 - 3,1 | 15 | • | 1,650 | - | - | 1,157 |
| 10 | 254,0 | 0,65 - 3,3 | 10 | • | 2,150 | - | - | 1,197 |
| 12 | 305,0 | 0,65 - 3,3 | 10 | • | 2,650 | - | - | 1,633 |

## Lavar Autos

Mangueira Trançada de TPE (Elastômero Termoplástico) para Lavagem.

###### Recomendações de Uso

A mangueira Lavar Autos 1500 psi BP é recomendada para a lavagem de automóveis, caminhões, ônibus, tratores e implementos agrícolas com alta pressão. Possuem alta espessura de parede em relação ao diâmetro, o que resulta em excelente flexibilidade. Excepcional adesão entre as camadas. A superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando a retenção de resíduos. Excelente resistência aos raios ultravioleta e ao óleo, evitando rachaduras na mangueira.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 55ºC

###### Características Técnicas

Fabricada com cinco camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster, camada de PVC “premium” de alta aderência, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1/2 | 13,0 | 19,0 | 50 | • | 0,485 | 540 | 1.620 | 0,062 |

## Pneumática

Mangueira Trançada de PVC “Premium”.

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Pneumática 500 psi são recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. Em geral são utilizadas em conjunto com compressores de ar nas indústrias, mineradoras e postos de serviço, sempre que a exigência de resistência à pressão for crítica. Possuem boa flexibilidade, e ao mesmo tempo, são difíceis de dobrar. Resistem às partículas de óleo das linhas de ar comprimido. A superfície externa é raiada, facilitando o manuseio e impedindo que a mangueira escape das mãos. Ótima adesão entre as camadas. Excelente resistência à abrasão, aos raios ultravioleta e às intempéries.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com três camadas: camada interna de PVC “premium”, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster multicabos e camada externa de PVC “premium”.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1/4 | 6,3 | 13,3 | 50 | • | 0,152 | 750 | 2.250 | 0,011 |
| 5/16 | 7,9 | 15,1 | 50 | • | 0,183 | 700 | 2.100 | 0,019 |
| 3/8 | 9,5 | 17,3 | 50 | • | 0,231 | 750 | 2.250 | 0,027 |
| 1/2 | 12,7 | 20,7 | 50 | • | 0,294 | 650 | 2.000 | 0,047 |
| 3/4 | 19,1 | 28,1 | 50 | • | 0,467 | 350 | 1.100 | 0,097 |
| 1 | 25,4 | 35,4 | 50 | • | 0,669 | 250 | 750 | 0,109 |

## Trançada Cristal

Mangueira Trançada Transparente de PVC.

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Trançada Cristal são recomendadas para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em manutenção industrial, na agricultura e na mineração. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa, evitando o acúmulo de pó e sujeira. Ótima adesão entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries, ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioletas.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC.

###### Características Técnicas

Fabricada com três camadas. Camada interna de PVC “premium” transparente, camada intermédiaria de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC “premium” transparente.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 3/16 | 4,7 | 8,7 | 50 | • | 0,021 | 350 | 1.330 | 0,012 |
| 1/4 | 6,3 | 10,3 | 50 | • | 0,030 | 250 | 860 | 0,015 |
| 5/16 | 7,9 | 11,9 | 50 | • | 0,079 | 250 | 720 | 0,018 |
| 3/8 | 9,5 | 13,9 | 50 | • | 0,102 | 200 | 630 | 0,024 |
| 1/2 | 12,7 | 17,5 | 50 | • | 0,144 | 200 | 650 | 0,038 |
| 5/8 | 15,9 | 20,9 | 50 | • | 0,182 | 200 | 770 | 0,041 |
| 3/4 | 19,1 | 24,1 | 50 | • | 0,262 | 200 | 770 | 0,068 |
| 1 | 25,4 | 32,4 | 50 | • | 0,400 | 180 | 590 | 0,084 |
| 1 1/4 | 31,8 | 40,8 | 50 | • | 0,647 | 150 | 460 | 0,164 |
| 1 1/2 | 38,1 | 47,1 | 50 | • | 0,759 | 130 | 390 | 0,204 |
| 2 | 50,8 | 60,8 | 50 | • | 1,105 | 110 | 340 | 0,556 |

## Trançada Cristal Export

Mangueira Trançada Transparente de PVC Atóxico.

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Trançada Cristal Export são recomendadas para transporte de ar, água, vinho, cerveja, refrigerante ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em vinhas, cervejarias, restaurantes, bem como em manutenção industrial, agricultura e mineração. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa, evitando acúmulo de pó e sujeira. Ótima adesão entre as camadas. Possuem excelente resistência às intempéries ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioleta.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -10ºC e 55ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com três camadas: interna de PVC “premium” atóxico transparente, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC “premium” atóxico transparente.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1/4 | 6,3 | 12,3 | 50 | • | 0,111 | 300 | 900 | 0,026 |
| 5/16 | 7,9 | 13,9 | 50 | • | 0,130 | 160 | 500 | 0,023 |
| 3/8 | 9,5 | 15,5 | 50 | • | 0,149 | 200 | 600 | 0,036 |
| 1/2 | 12,7 | 19,7 | 50 | • | 0,225 | 200 | 600 | 0,041 |
| 3/4 | 19,1 | 26,1 | 50 | • | 0,313 | 180 | 550 | 0,063 |
| 1 | 25,4 | 33,4 | 50 | • | 0,466 | 130 | 390 | 0,093 |

## Welding

Mangueira Trançada de TPE (Elastômero Termoplástico) para Solda.

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Welding são ideais para soldagem em geral, como oxigênio e acetileno ou gás liquefeito de petróleo (GLP). São recomendadas para uso em caldeirarias, funilarias, oficinas de manutenção, canteiro de obras ou qualquer outra utilização que envolva solda. Possuem excelente flexibilidade e, ao mesmo tempo, são difíceis de dobrar, de esmagar e de sofrer cortes. Resistentes ao ataque químico do acetileno e do GLP. A superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando acúmulo de pó e resíduos indesejáveis. Ótima adesão entre as camadas. Também podem ser comercializadas unidas no sentido longitudinal (geminadas), facilitando sua instalação nos cilindros de solda. A mangueira verde deve ser conectada ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno ou GLP.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -5ºC e 60ºC.

###### Características Técnicas

Fabricadas com três camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de TPE.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 5/16 (dupla) | 7,9 | 13,9 | 100 | • | 0,290 | 430 | 1.300 | 0,077 |
| 5/16 ( verde) | 7,9 | 13,9 | 100 | • | 0,145 | 430 | 1.300 | 0,044 |
| 5/16 (vermelha) | 7,9 | 13,9 | 100 | • | 0,145 | 430 | 1.300 | 0,046 |

## Robustus

Mangueira Trançada de TPE (Elastômero Termoplástico) para Mineração

###### Recomendações de Uso

As mangueiras da linha Robustus são recomendadas para uso em ferramentas pneumáticas em mineradoras, pedreiras e grandes obras civis sob condições muito severas. Também podem ser utilizadas na condução de outros fluidos, tais como: água e alguns óleos minerais. Possuem uma ótima espessura de parede que proporciona uma excelente resistência, sem afetar sua flexibilidade. Excepcional adesão entre as camadas. A superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando a retenção de resíduos. Excelente resistência à abrasão, às interpéries e ao óleo, evitando rachaduras.

###### Temperatura de Uso

Para uso contínuo entre -10ºC e 60ºC

###### Características Técnicas

Fabricadas com cinco camadas: camada interna de TPE, camada intermediária de reforço de fibra têxtil e aramida, camada de TPE de alta adêrencia, segunda camada intermediária de reforço de fibra têxtil e aramida e camada externa de TPE.

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Comprimento Rolo | Cor | Peso | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura | Volume do rolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polegadas | mm | mm | m | - | kg/m | PSI | PSI | m3/rolo |
| 1/2 | 12,7 | 20,7 | 100 | • | 0,290 | 400 | 2.030 | 0,103 |
| 3/4 | 19,1 | 28,1 | 50 | • | 0,461 | 400 | 1.270 | 0,157 |
| 1 | 25,4 | 35,4 | 50 | • | 0,659 | 400 | 860 | 0,190 |